# ПЕРЕНОСНОЙ  ГАЗОСВАРОЧНЫЙ  ПОСТ

# ПГСП-2/0.5 К (в кейсе)

# (пайка пропаново-кислородным пламенем)

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

Переносной газосварочный пост ПГСП-2/0.5 К (в кейсе) предназначен для пайки, резки цветных и черных металлов в местах, удаленных от газовых источников питания.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры			460х330х160 мм

Кислородный баллон, емкость 		2 литра

Пропановый баллон, емкость		0.5 литра

Длина шлангов				2.0 метра

Вес						7 кг

3.КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кислородный баллон			1 шт.

Баллон с MAPP-газом			1 шт.

Редуктор кислородный БКО-50-5	1 шт.

Редуктор для MAPP-газа			1 шт.

Горелка пропановая Г-2			1 шт.

Рукав синий					1 шт.

Рукав красный				1 шт.

Кейс						1 шт.

4.УСТРОЙСТВО

ПГСП-2/0.5 представляет собой переносное устройство, состоящее из кейса, в котором размещены баллон с кислородом, баллон с MAPP-газом, редуктор кислородный, редуктор пропановый, соединительные рукава и горелка.

5.ПРИМЕНЕНИЕ

Для приведения сварочного поста в рабочее состояние необходимо:

5.1. Обязательно установить кейс в вертикальное положение (вентили баллонов вверху).

5.2. Открыть кран на баллоне с МАРР-газом (открытие производится вращением крана по часовой стрелке).

5.3. Открыть вентиль на кислородном баллоне. Показание высокого давления на манометре кислородного редуктора не должно превышать 15 MPa.

5.4. Отрегулировать редукционным регулятором рабочее давление на выходе кислородного редуктора (наибольшее рабочее давление 1.25 MPa).

5.5.С помощью красного и синего вентилей горелки отрегулировать пламя таким образом, чтобы можно было осуществлять пайку.

5.6. По окончании работы закрыть красный вентиль горелки, затем синий вентиль горелки, после этого отсоединить редуктор от баллона MAPP-газа и закрыть вентиль на кислородном баллоне.

6.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При выполнении работ соблюдать требования ДСТУ-2448 «Кислородная резка, требования безопасности».

6.2.К работе с газопламенным оборудованием допускать лиц старше 18 лет, прошедших соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и имеющими соответствующее разрешение.

6.3. Эксплуатацию пропанового и кислородного баллонов осуществлять в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».

6.4. Запрещается проводить работы при механических повреждениях и разгерметизации шлангов и их соединений, работать в промасленной одежде, использовать промасленный инструмент.